Laminação Floor 130 µm

Ref: 33001; 33002; 33003

Descrição:

Pelicula transparente fosca em pvc calandrado de 130 µm, com adesivo acrílico solvente transparente permanente. Ideal para proteção de imagens impressas colocadas no solo, conferindo-lhe total visibilidade da imagem, proteção anti-risco e anti-derrapagem devido à sua rugosidade.

- Película: 130 µm transparente fosco, PVC

- Adesivo: Acrílico Solvente, Transparente Permanente

- Liner: Um lado PE com papel kraft siliconado 120g/m2

- Larguras: 1.06/ 1.37/ 1.60m

- Comprimento: 50m

Detalhes:

- Espessura: 130 µm

- Espessura total: 290g/m2

- Peso liner: 120g/m2

- Resistência à tração na rotura MD: 50 (N/25mm)

- Resistência à tração na rotura CD: 40 (N/25mm)

- Estabilidade dimensional MD: ≤1,8mm

- Estabilidade dimensional CD: ≤1,5mm

- Aderência inicial: ≥5 (25mm/N)

- Aderência 24 horas após aplicação: ≥10 (N/25mm)

- Temperatura de aplicação: -20°C a +70°C

- Tolerância: 5%

Aplicação: Temperatura de 25 ± 5 °C, humidade relativa de 50% ± 10%. Colar sobre superfície limpa, lisa, uniforme e livre de poeira. Iniciar a laminação a frio apenas após a imagem estar completamente seca.

Ideal para: Decoração e proteção de chão (sinalética, publicidade)

Anti-derrapante